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   DUGLA MRB

ТУ 2332-005-73937177-2004

Антикоррозионная противошумная резинобитумная мастика 

СВОЙСТВА:

DUGLA MRB – это надёжный антикоррозионный  материал для защиты днища и колёсных арок    автомобиля от дорожных камней, соли, песка. При движении автомобиля защитное покрытие поглощает возникающие вибрации и изолирует салон от шума.
         DUGLA MRB похожа по составу с БПМ-3, но изготавливается на  более тугоплавком битуме. Это придаёт мастике повышенную теплостойкость: после высыхания она не стекает при температуре 140ºС.

         Битумная основа мастичной плёнки обеспечивает надёжную гидроизоляцию, являя собой барьер для влаги и растворов солей.

         Специальный пластификатор и тонкодисперсная синтетическая резина, входящие в состав мастики, придают покрытию  эластичность и устойчивость к деформациям кузова даже при температуре минус 30 ºС. 

         Благодаря частицам алюмосиликатов, специально подобранных в  качестве наполнителей (зернистого  и волокнистого строения с определённым диапазоном крупности), многократно  улучшается шумоизоляция и вибропоглощение  мастичного слоя.

        Оптимальное соотношение всех компонентов мастики обеспечивает хорошие антигравийные свойства и высокую износостойкость мастичного покрытия.

Применение:

Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка новых автомобилей и бывших в эксплуатации в условиях автосервиса и гаража.

Метод нанесения:

Обрабатываемые места автомобиля должны быть абсолютно сухими и  чистыми от грязи и ржавчины. DUGLA MRB наносится на обрабатываемую поверхность воздушным распылением (с помощью пневмопистолета с насадкой для мастик) или вручную с помощью шпателя или кисти. Толщина плёнки «мокрого покрытия» 1-2 мм.

Рекомендуемая температура рабочего помещения >10º С.
Технические данные:
	Показатель
	                        Значение

	Состав
	битум, пластификатор, синтетическая резина, минеральные наполнители, растворитель.

	Цвет
	черный

	Тип плёнки
	твёрдая битумная с поверхностной шагренью

	Содержание сухих веществ 
	68 %

	Пенетрация (25ºС)
	(300 – 400) 10-1 мм

	Плотность (20ºС)
	1,20 г/мл

	Стойкость покрытия к температуре
	от -30ºС до +140ºС

	Стойкость покрытия к внешним факторам
	устойчиво к воде, дорожной соли и атмосферному воздействию  (более 120 часов в 3%-ном растворе соли).

	Абразивостойкость покрытия
	6 кг/мм

	Время высыхания плёнки (при 20ºС, 50%-ной влажности)
	30 мин

	Расход
	4 – 6л на легковой автомобиль среднего класса, в зависимости от  толщины покрытия.

	Хранение
	От - 30ºС  до +30ºС, 12 месяцев.


ЗАО ПКФ «РАЗВИТИЕ»







