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ТУ 2332-015-13913653-200
                                                          Антикоррозионный проникающий состав для скрытых полостей
СВОЙСТВА:

Мовиль-НН бронза – антикоррозионный материал и консервант для защиты внутренних поверхностей кузова, скрытых полостей салона, багажника, подкапотного пространства и других труднодоступных полостей автомобилей.

           Мовиль-НН бронза отличается от родоначального продукта (Мовиль-НН) тем, что содержит в своём составе дополнительно порошок тонкоизмельчённого металла. Это увеличивает его защитные свойства, а именно – барьерные, так как  значительно замедляет процесс диффузии кислорода и влаги через плёнку к поверхности автомобиля. 

Применение:

Обработка новых автомобилей в условиях заводской конвейерной сборки и окраски. Обработка новых автомобилей и бывших в эксплуатации в условиях автосервиса и гаража.

Метод нанесения:

Обрабатываемые места автомобиля должны быть абсолютно сухими. Мовиль-НН бронза наносится на обрабатываемую поверхность воздушным распылением, кистью, наливом или из аэрозольного баллона.

Рекомендуемая температура рабочего помещения >10º С.

Технические данные:

	Показатель
	Значение

	
	В канистре
	В аэрозольном баллоне

	Состав
	минеральное масло, воск, смола синтетическая, ингибитор коррозии, металлический порошок, растворитель 

	Цвет
	бронзовый

	Тип пленки
	консистентная смазка

	Содержание сухих веществ
	60%
	40%

	Вязкость (20º С) 
	80 – 90 с
	16 – 20 с

	Плотность (20ºС)
	0,87 г/мл
	0,85 г/мл

	Стойкость к температуре
	от -40ºС до +60ºС

	Содержание ароматических растворителей
	< 1%

	Рекомендуемая толщина «мокрой» пленки
	200 – 400 мкм
	50 – 100 мкм

	Время высыхания (при 20º С, 50%-ной влажности) 
	30 мин

	Воздействие на окрашенные поверхности 
	нет

	Удаление
	Уайт-спирит

	Коррозионный тест в 5%-ном растворе соли
	500 час

	Расход
	На легковой автомобиль среднего класса, в зависимости от толщины покрытия

	
	1 – 1,5 л
	2 – 3 л

	Хранение
	от -20º до +30ºС, 12 месяцев
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